Product Data

Alphasyn® K 15

syntetický průmyslový mazací olej

Popis produktu

Castrol Alphasyn® K 15 je syntetický mazací olej na bázi polyalfaolefinů bez obsahu těžkých kovů, určený pro oběhové i hydraulické systémy a pro převody.

Splňuje požadavky dle DIN 51 517 č.3 - CLP a dle ISO 6743/6-L-C a DIN 51 524 č.2-HLP a dle ISO 6743/4-L-HM.

Zajišťuje vysokou ochranu proti opotřebení i v případech smíšeného tření ( Brugger test 
> 61 N/mm2 a FZG test 16.6/90 SKS >12 )

Použití produktu

Olej Castrol Alphasyn® K 15 je určen pro centrální mazání v oběhových systémech a pro mazání vřeten, převodů a hydraulických systémů při vysokých termických zatíženích.

Výhody

- vysoká ochrana proti opotřebení i v případech smíšeného tření díky vysoké únosnosti zatížení

- velmi dobré viskozitně-teplotní chování (vysoký viskozitní index) a výborná výkonnost v chladných podmínkách

- nízká odpařivost

- vysoká termická a oxidační stabilita

- velmi dobrá odlučivost vody a vzduchu

- mísitelný s minerálními oleji

- spolehlivá ochrana proti korozi

- kompatibilní s běžně užívanými dotěsňovacími materiály

Typické parametry

| Alphasyn® K 15 | jednotka | zkoušeno podle | # hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | vizuálně | # Čirá žlutá kapalina |
| Hustota při 15oC | kg/m3 | ISO 12185 | # 835 |
| Viskozitní index | - | ISO 2909 | # 128 |
| Viskozita při 40oC při 100oC | mm2/s mm2/s | ISO 3104 | 15 3,7 |
| Bod vzplanutí (PM) | oC | ISO 2719 | # 177 |
| Bod tuhnutí | oC | ISO 3016 | # -40 |
| Odlučivost vzduchu při 50°C | min | DIN 51381 | 1 |
| Bruggerův test opotřebení | N/mm2 | DIN 51347 | 61 |
| FZG test, A/16,6/90 | - | ISO 14635-1 | >12 |