# Aquasafe® 498

## Vysoce výkonný konzervační prostředek mísitelný vodou

Popis produktu

- Aquasafe® 498 je inovativní, vysoce výkonný, ekologicky šetrný konzervační prostředek mísitelný vodou. Je formulovaný na bázi minerálního oleje a pečlivě vybrané směsi aditiv. Aquasafe® 498 po odpaření vody zanechává vysoce účinný mastný olejový film, který obvykle poskytují pouze konzervační prostředky na bázi rozpouštědel.

Použití produktu

Aquasafe® 498 může být použit pro ochranu široké spektrum železných dílů, ale je zvláště účinný na potrubí, tyčový materiál a ostatní komponenty s jednotnou geometrií, kde dosahuje optimální ochrany proti korozi a doby sušení.

Aquasafe® 498 je ideální pro ochranu těchto dílů a součástí před dlouhodobým skladováním nebo, ve vhodném obalu, i pro zámořskou přepravu.

### Vlastnosti produktu

- Spolehlivá protikorozní ochrana železných materiálů

- Vynikající smáčecí vlastnosti zajišťují vytvoření spolehlivého ochranného povlaku

- Dobrá přilnavost filmu snižuje ztráty odkapem a tak zvyšuje spolehlivost ochrany

- Formulace na bázi vody je šetrná k životnímu prostředí a poskytuje bezpečnější pracovní prostředí: 
- Formulace bez obsahu rozpouštědel v souladu s EC směrnicí o rozpouštědlech (1999/13/ES) 
- Eliminuje nebezpečí vzniku požáru a nabízí tak potenciál ke snížení nákladů
-	Neobsahuje těžké kovy, jako je barium
- 	Mírný zápach

- Krátká doba schnutí - minimální dopad na procesní / výrobní časy.

- Kompatibilní s širokým spektrem materiálů

Typické parametry

| vzhled | béžová kapalina |
| --- | --- |
| Hustota při 15°C ( DIN 51 757 ) | 970 kg/m3 |
| Kinematická viskozita při 20°C (DIN 51 562) | 60 mm2/s |
| Obsah složek tvořících film | 36 % |
| Tloušťka ochranného filmu | 20m |
| pH (koncentrát) (DIN 51 369) | 9,1 |
| Ochrana proti korozi při skladování uvnitř | 12-36 měsíců |
| Ochrana proti korozi při skladování venku | 6-18 měsíců |

Castrol Aquasafe 498, Datum vydání  19.3.2013

Strana 1 / 2

Castrol, Aquasafe a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial , V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial

Pokyny pro použití produktu

Aplikace:

Aquasafe® 498 je určen především pro aplikaci ponorem. Je výhodné, aby byla lázeň ve stabilním oběhu pomocí oběhového čerpadla, míchadla nebo kontinuálním pohybem komponent.

Před ošetřením přípravkem Aquasafe® 498 je pro zajištění co nejlepší protikorozní ochrany třeba zajistit, aby byl povrch dílů bez nečistot jako jsou oleje, tuky a částice.

Koncentrace:

100%, tak jak je dodáván (produkt je již připravený k přímému použití)

Koncentrace složek tvořících film v Aquasafe® 498 je určena metodou stanovení netěkavého zbytku.

pH přípravku by mělo být udržováno mezi 8,7 - 9,1.

Teplota aplikace:

20 – 30°C

Údržba:

Doporučuje se pravidelně kontrolovat koncentraci, pH a stav lázně.

Sběrnou nádrž s produktem je doporučeno udržovat zakrytou pro snížení ztrát způsobených odpařováním, minimalizaci tvorby škraloupu na povrchu lázně a omezení tvorby usazenin na zařízení.

Pro minimalizaci problémů se stabilitou nebo korozí způsobených zvýšením tvrdosti vody a
korozivními anorganickými solemi (tj. chloridy), se doporučuje, aby byly ztráty odparem kompenzovány doplňováním deionizovanou vodou.

Sušení:

Důležitým prvkem aplikace vodou mísitelných protikorozních přípravků je doba sušení po aplikaci na součástky.

Pro zajištění maximální ochrany proti korozi je nutné před zabalením/manipulací zajistit vyschnutí ošetřených součástek (minimálně 60 minut).

Pro urychlení sušení je možné využít sušicí zařízení, např. teplý vzduch z ventilátoru.

Doplňující informace:

- Informace o tloušťce filmu je průměrná hodnota. Platí pro hladké povrchy s dobrou odtokovou
charakteristikou a jednoduchou geometrií bez otvorů nebo vybrání.

- Skladováním uvnitř se rozumí skladování v uzavřené skladovací místnosti s relativní vlhkostí do 60%. Prodloužení doby ochrany lze dosáhnout zabalením ošetřených dílů.

- Skladování venku předpokládá primární ochranu před živly (plachtou nebo jinou formou zakrytí).

- V případě potřeby je možné odstranit ochranný film pomocí alkalických procesních čističů ze sortimentu Castrol.

Castrol Aquasafe 498, Datum vydání  19.3.2013

Strana 2 / 2

Castrol, Aquasafe a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial , V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial