Ilocut 242

řezný olej

Charakteristika:

Castrol Ilocut 242 je víceúčelový olej se sníženou odparností, jehož základem je olej vyrobený nejmodernější rafinační technologií. Obsah speciálních účinných látek a polárních přísad garantuje požadované výkonové parametry, antikorozivní a protioděrové vlastnosti. Nadto je Castrol Ilocut 242 vybaven přísadami na potlačení pěnivosti a tvorby olejové mlhy.

Použití:

Castrol Ilocut 242 se používá jako řezný olej pro obrábění šedé litiny, legované oceli, barevných kovů a slitin hliníku. Kromě toho je vhodný jako hydraulický olej pro obráběcí stroje a díky svým vysokotlakým vlastnostem je vhodný i pro mazání převodů. Víceúčelové použití, např. ve funkci převodového nebo hydraulického oleje a následně další využití jako řezného oleje bez dodatečné filtrace a jiného čištění, činí provoz oleje Castrol Ilocut 242 zvláště hospodárným.

Vlastnosti:

• 	formulace bez obsahu chloru zlepšuje ekologický profil 
a snižuje náklady na likvidaci odpadu

• 	vynikající EP vlastnosti a vysoká odolnost proti stárnutí 
   	díky nejmodernější aditivační technologii

• 	vysoká hospodárnost díky širokému spektru využití ve funkci převodového 
nebo hydraulického oleje a následně další využití jako řezného oleje

• 	velmi dobře snášenlivý s pokožkou a neutrální vůči těsnění a nátěrům

• 	omezená pěnivost a potlačená tvorba olejové mlhy zvyšuje produktivitu výroby

Technické parametry:

| Vzhled | hnědá kapalina |
| --- | --- |
| Viskozita při 40°C [mm2/s] | 42 DIN 51 562 |
| Hustota při 15°C [kg/m3] | 875 DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí [°C] | 210 ISO 2592 |
| Koroze na mědi (3h při 100°C) | 1a ISO 2160 |
| VKA-test [N] | 2400 51530 T2 |
| FZG-test A/8.3P90 [SKS] | >12 51354/2 |

|  | Ester | Aktivní síra | Neaktivní síra | Fosfor | Vápník | Chlor | Zinek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aditivace | + | + | + | + | + | - | + |

Ilocut 242, Datum vydání 10.08.2010

Strana 1 / 1

Castrol, Ilocut a Castrol logo jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé ůdaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial Lubricants & Services, V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial