# Olistamoly® 2 LN 584 LO

## Černé lithné plastické mazivo pro stejnoběžné spoje

Popis produktu

Olistamoly© 2 LN 584 LO je plastické mazivo pro homokinetické kulové spoje. Je vhodné jak pro použití v průmyslu, tak i v automobilovém průmyslu. Olistamoly© 2 LN 584 LO je více-účelové plastické mazivo pro běžné teploty. Díky aditivaci, zejména MoS2, se obzvláště dobře hodí pro dlouhodobé mazání. Základové oleje v produktu poskytují nízkoteplotní vlastnosti požadované v automobilovém průmyslu.

##### Použití produktu

- Homokinetické kulové spoje

- Tripodové spoje

### Vlastnosti produktu

- Zajišťuje celoživotní mazání

- Zaručuje maximální životnost kulových spojů

- Bezproblémové použití v automobilovém průmyslu více než 10 let

- Schválení: Audi, BMW, Ford, GKN, Mercedes, Opel, VW

- Nejnižší teplota pro aplikaci: - 40 °C 
Nejvyšší trvalé teploty: + 110 °C 
Krátkodobá maximální teplota: + 140 °C

Charakteristické vlastnosti :

| Olistamoly© 2 LN 584 LO | jednotka | stanoveno podle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva | - | vizuálně | černá |
| Typ základového oleje | - | - | minerální |
| Typ zpevňovadla | - | - | lithné |
| Konzistence | třída NLGI | DIN 51818 | 2 |
| Penetrace po prohnětení (60 cyklů při 25°C) | 0,1mm | DIN ISO 2137 | 290 |
| Hustota při 20°C | kg/m3 | ASTM D4052 | 890 |
| Bod skápnutí | °C | DIN ISO 2176 | 200 |
| Odolnost proti vodě | - | DIN 51807 -1 | 0 |
| Separace oleje (168h při 40°C) | %hm. | DIN 51817 | 4,2 |
| Tlak čerpatelnosti při -35°C | mBar | DIN 51805 | <1600 |

Uvedené hodnoty jsou průměrnými hodnotami získaných z řady měření a jsou typickými hodnotami pro tento produkt.

Skutečné hodnoty jednotlivých šarží tohoto produktu se však mohou mírně odlišovat od těchto uvedených hodnot.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte technický servis Castrol Lubricants (CR), s.r.o..

Poznámky pro aplikaci

- Spoj musí být rovnoměrně vyplněn mazivem. Ujistěte se, že zejména mezery a vůle jsou ve fázi záběhu dostatečně mazány.

- Mazivo je kompatibilní s běžnými elastomery, jako je CR a Hytrel

Olistamoly 2 LN 584 LO, Datum vydání 20.2.2014

Strana 1 / 1

Castrol  a Castrol logo a související značky jsou ochrannými známkami firmy Castrol Limited, chráněny zákonem.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku.

Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Industrial , V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

telefon : 296 770 611, fax : 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.com/industrial