# Castrol Spheerol® CLX 2

## Speciální plastické mazivo

Popis produktu

Castrol Spheerol® CLX 2 je speciální plastické vodě odolné mazivo s vysokou únosností mazacího filmu a odolností proti stárnutí. Mazivo Castrol Spheerol® CLX 2  je formulováno na bázi minerálního oleje a vápenatého komplexního zahušťovadla, neobsahuje olovo.

Použití produktu

Castrol Spheerol® CLX 2 je určen pro mazání valivých i kluzných ložisek všech velikostí a typů pracujících při nízkých i vysokých rychlostech a teplotách zejména v prostředí s expozicí vodě 
a mechanickému namáhání jako jsou např. válce a dopravníky cementářských i jiných pecí.

Mazivo Castrol Spheerol® CLX 2  je díky své dobré tepelné stabilitě vhodné pro mazání zařízení vystavených sálavému teplu.

Rozsah provozních teplot se pohybuje mezi -25 ° C a 140 ° C. Při zvýšené četnosti domazávání je aplikace možná až do +180 ° C krátkodobě.

Přínosy produktu

- absolutně vodě odolný

- stabilní v přítomnosti vody

- vysoká únosnost zatížení

- vysoká odolnost proti stárnutí umožňuje prodloužení domazávacích intervalů

- vynikající manipulace a nízké tlaky čerpatelnosti umožňují použití v mazacích rozvodných potrubních systémech

Typické parametry: 		Castrol Spheerol® CLX 2

| Typické parametry | ##### Jednotka | ###### Stanoveno podle | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace podle DIN | - | DIN 51502 | KP2K-20 |
| NLGI stupeň | - | DIN 51818 | 2 |
| Struktura | - | - | hladká |
| Vzhled | - | vizuálně | hnědá |
| Zpevňovadlo | - |  | komplexní Ca mýdlo |
| Bod skápnutí | °C | DIN ISO 2176 | ≥ 240 |
| Kinematická viskozita základového oleje při 40°C | mm²/s | DIN 51562 | 145 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | DIN ISO 2137 | 265 -295 |
| Změna penetrace po 100000 DH | 0,1 mm | DIN ISO 2137 | +30 |
| Odlučivost oleje 168h/40°C | % | DIN 51817 | 2 |
| Korozní test Emcor | stupeň koroze | DIN 51802 | 0/1 |
| Korozní test na mědi 24h při 100°C | stupeň koroze | DIN 51811 | 1 |
| Oxidační stabilita (100h/99°C+-0,5°C) | bar | DIN 51808 | 0,5 |
| Odolnost proti vodě, 3h/90°C | stupeň | DIN 51807/1 | 0 |
| Vymývání vodou 40°C | stupeň | DIN 51807/2 | 1 |
| Vymývání vodou 80°C | stupeň | DIN 51807/2 | 1 |
| Test Timken – vyhovující zatížení | lbs | ASTM D 2509 | 45 |
| Test SKF B | - | DIN 51806 | vyhovuje |
| Čerpatelnost (7mm/ -20°C/100g/min) | bar | DIN 51816 | 95 |
| Protlačovací tlak při -20°C | mbar | DIN 51805 | <800 |
| Korozní test Emcor | stupeň koroze | DIN 51802/ ISO 11007 | 0-0 |

Skladování produktu

Všechny druhy balení by měly být skladovány ve sviské poloze pod střechou chráněné proti povětrnostním vlivům, slunečnímu záření, mrazu, vodě, prachu a nečistotám.