# Techniclean® S 20

## průmyslový středně alkalický čisticí prostředek

Popis produktu

Castrol Techniclean® S 20 je vodný sltředně alkalický kapalný čisticí prostředek s obsahem biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Neobsahuje silná komplexotvorná činidla.

Použití produktu

Castrol Techniclean® S 20 je vhodný pro mezioperační a finální procesní čištění železných 
a hliníkových dílů a součástek.

Je určen pro široké spektrum moderních postřikových odmašťovacích zařízení včetně vysokotlakých 
a zařízení s intenzivním tokem.

Odstraňuje střední znečištění jako jsou emulze a lehké řezné a tvářecí oleje, mazací oleje a ostatní běžné nečistoty.

| # Doporučená koncentrace # (nízkotlaké postřikové zařízení, zařízení s intenzivním tokem) | # 1 až 4 % |
| --- | --- |
| # Doporučená koncentrace při vysokotlakém použití | # 1 až 1,5 % |
| # Doporučená teplota | # pokojová až +70°C |
| # Tlak nástřiku | # do 300 bar |
| # Tvrdost vody | # do 10°dH |

### Vlastnosti produktu

- Excelentní deemulgační vlastnosti umožňují snadné odstraňování olejů a prodlužují životnost lázně

- Zanechává tenký protikorozní ochranný film na povrchu kovu a pomáhá tak snižovat zmetkovitost 
a zvyšovat produktivitu

- Nízká pěnivost v širokém rozsahu teplot a univerzálnost použití z hlediska čištěných materiálů umožňuje snížit náklady díky konsolidaci používaných produktů

Typické parametry

| Vzhled koncentrátu | nažloutlá kapalina |
| --- | --- |
| Hustota koncentrátu při 15°C dle ASTM D 4052 | 1033 kg/m3 |
| pH 5 % ního roztoku v destilované vodě dle ASTM E 70 | 9,9 |
| Test koroze (2% ve vodě 4°dH) dle DIN 51 360/2 | známka 0 |
| Faktor Mini-labor na nitrazinovou žluť | 0,8 |