# Castrol Tribol® Foodproof 1800

## řada syntetických převodových olejů pro zařízení v potravinářských provozech

Popis produktu

Castrol Tribol® Foodproof 1800 jsou převodové oleje na bázi polyglykolu s extrémním výkonem speciálně určené pro šnekové převody a uzavřené převody vystavené vysokému zatížení. Svou formulací vyhovují přísným požadavkům NSF-H1 na maziva pro zařízení v potravinářských a nápojářských provozech, kde je potencionální možnost kontaktu s potravinou.

Castrol Tribol® Foodproof 1800   jsou špičkové převodové oleje dostupné ve viskozitách dle ISO VG 220 až 680  které jsou běžně vyžadovány pro šnekové převody.

Použití produktu

Castrol Tribol® Foodproof 1800 jsou vhodné do kuželových a šroubových převodovek 
i převodovek se šikmým či šípovým nebo šnekovým ozubením i v případech jejich vysokého zatížení, rázů a vibrací. Systém olejového mazání může být všech konstrukčních typů.

Přínosy produktu

- vynikající pro mazání převodů s ocelovými a bronzovými díly kdy výrazně prodlužuje  životnost převodu a snižuje nároky na údržbu

- díky polyglykolovému základovému oleji a speciální aditivaci dochází k velmi výraznému snížení tření a opotřebení

- jsou schváleny pro aplikace, kdy není vyloučen nahodilý kontakt s potravinami

Poznámky

Oleje Castrol Tribol® Foodproof 1800 nejsou mísitelné s jinými mazivy na bázi minerálních nebo syntetických olejů.

Castrol Tribol® Foodproof 1800 jsou kompatibilní s elastomery jako je NBR a FPM.

Castrol Tribol® Foodproof 1800 jsou převodové oleje CLP-PG (podle DIN 51502) a vyhovují požadavkům DIN 51517, část 3 - CLP. Splňují požadavky dle ISO 12925-1 a jsou zařazeny do skupiny maziv L-CKE dle ISO 6743-6.

17-6-2010

Castrol Tribol® Foodproof 1800 řada

Strana 1/2

Charakteristiké vlastnosti:				Tribol Foodproof 1800

| parametr | dle | jednotka | 1800/ 220 | 1800/ 320 | 1800/ 460 | 1800/ 680 | 1800/ 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| třída ISO VG | DIN 51519 | - | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| hustota při 15°C | DIN 51757 | kg/m3 | 1050 | 1052 | 1055 | 1068 | 1075 |
| kinematická viskozita při 40 °C | DIN 51550 | mm2/s | 220 | 320 | 460 | 680 | 9820 |
| při 100 °C |  |  | 39,9 | 56,5 | 77,6 | 118 | 160 |
| Viskozitní index | ISO 2909 | - | 235 | 245 | 255 | 270 | 281 |
| Bod vzplanuti, OK | DIN ISO 2592 | °C | > 260 |  |  |  |  |
| Teplota tekutosti | ISO 3016 | °C | - 33 | -30 | -30 | -24 | -6 |
| Protikorozní test – procedura Test A v destilované vodě Test B v syntetické vodě | DIN 51585A | stupeň koroze | 0 |  |  |  |  |
| Korozní test na mědi (100 A3) | DIN EN ISO 2160 | stupeň koroze | 1 |  |  |  |  |
| Čtykuličkový test Zatížení svaru | DIN 51350-2 | N | 1800 |  |  |  |  |
| Čtykuličkový test průměr velikosti stopy | DIN 51350-03-B | mm | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| FZG test A/8.3/90 A/16,6/90 | DIN 51354 | nevyhovující stupeň | >12 12 |  |  |  |  |
| Pěnivost Sequence I Sequence II | ISO 6247 | ml | 0/0 70/0 |  |  |  |  |
| NSF schválení | - | - | H1 |  |  |  |  |

Castrol Lubricants (CR), sro.

Industrial Lubricants & Services

V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

Tel.:  +420 - 296770329

Fax:  +420 - 296770304

E-mail: info.cz@castrol.com

Veškeré výše uváděné údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tyto údaje popisují výrobek

pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným

způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, kteránejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena

17-6-2010

Castrol Tribol® Foodproof 1800 řada

Strana 2/2